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X FACADE – фасадная акриловая краска. 

Стойкая к атмосферным воздействиям, матовая моющаяся краска для минеральных оснований. Не способствует образованию грибка и плесени.

СВОЙСТВАПРЕИМУЩЕСТВА

• Краска матовая.
• Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается, маскирует дефекты.
• Высокая паропроницаемость.
• Равномерное покрытие под любым углом падения свет.
• Возможность ручного и механизированного нанесения.
• 1 класс стойкости к мокрому трению DIN 13300.
НАНЕСЕНИЕ

Основание: 
 Должно соответствовать СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия».
 Быть сухим и чистым.
 Мелящиеся и впитывающие поверхности должны быть загрунтованы X FAСADE PRIMER. 
Область применения: 
• [bookmark: _Hlk155196845]Для наружных работ по различным минеральным основаниям: штукатурке, бетонным цоколям, кирпичу, гипсу, цементно-волокнистым плитам, а также ранее покрашенным поверхностям.

Способы нанесения: 
 Поршневые и мембранные аппараты высокого давления.
 Валик, кисть.
 Воздушный HVLP.



















ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	   Тип
	   : акриловая краска

	   Блеск
   Сухой остаток
   Плотность база А-С
	: 3
: 55-62,5%
: 1,61-1,32 г/см3

	Разбавитель
	: чистая вода, не более 5%

	Расход
	: 8-9 м2/л. 

	Время высыхания 1 слоя
	: при температуре 20°C и относительной влажности воздуха (60±10)% на отлип 1ч.

	Толщина 1 слоя
	: 70-150 мкм в зависимости от типа инструмента/ оборудования и задачи мастера

	Температура нанесения
	: от 5°C до 30°C влажность не менее 60%

	   Стойкость к истиранию
	   : класс 1 в соответствии с DIN 13300

	   Состав
	   : сополимерная акрилатная водная дисперсия,
     диоксид титана, карбонат кальция кристаллический,
     тальк, пропиленгликоль, тексанол, вода 

	Полное отверждение
	: 28 дней

	Упаковка
	: 0,9л/3л/9л пластиковое ведро

	Cрок годности, условия   транспортировки  и хранения                           
	   : 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской   
   упаковке при     температуре    плюс (5 - 30) °С., 
   транспортировка по ГОСТ 9980.5-2009 и при        
   температуре плюс (5 - 30) °С. 

	
	





ИНСТРУКЦИЯ

• Выдержать продукт в теплом помещении не менее 24 часов, перемешать краску миксером со специальным венчиком на минимальных оборотах.
• Рекомендуется отфильтровать краску через малярное сито.
• Поверхность должна быть сухой, обеспыленной и загрунтованной.
• Допускается разбавлять краску водой (не более 5% от общего объёма).
• Нанесение краски на основание производится валиком, кистью, АВД или  аппаратами системы HVLP, краскопультом с помощью воздушного компрессора.
• Рекомендованное сопло для аппаратов высокого давления FFLP 0,012-0,021 в зависимости от производительности аппарата и задачи мастера.
• При использовании сопла 0,012-0,016, рекомендованное давление 90-110Bar.
• Для достижения максимальной насыщенности цвета и толщины эксплуатационной плёнки, необходимо нанести два слоя краски.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
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