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 X PRIMER SPECIAL – грунтовка пигментированная  для интерьерных работ.

 Высококачественная, наполненная, акриловая пигментированная грунтовка с отличной кроющей способностью. Обеспечивает прочную и равномерную поверхность. Также может использоваться в качестве финишного покрытия в подсобных помещениях. Особенно рекомендуется для поверхностей с критическим боковым освещением. 
Позволяет выявить участки, требующие коррекции перед финишным нанесением краски, обоев, декоративных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА


• Эффективно выравнивает впитывающую способность основания.
• Грунтовка с очень хорошей кроющей способностью.
• Обеспечивает матовую прочную поверхность.
• Снижает расход краски.
• Обеспечивает эффективное выравнивание основания по цвету.
• Отличное качество поверхности, готовое к нанесению разных финишных материалов.
• Возможность ручного и механизированного нанесения.

НАНЕСЕНИЕ

Основание: 
 Должно соответствовать СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия».
 Быть сухим и чистым.
 Предварительно рекомендуется хорошо обеспылить основание и напитать X PRIMER. 
Область применения: 
• [bookmark: _Hlk155196845]Для стен и потолков.
• Для минеральных оснований, обоев под покраску, гипсокартона, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также деревянных изделий в сухих помещениях.
• Рекомендуется для использования в помещениях с повышенными требованиями к эстетическим характеристикам финишных материалов.
Способы нанесения: 
 Валик, кисть.
 Поршневыми, мембранными аппаратами высокого давления и воздушным методом HVLP.








ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	   Тип
	   : акриловая грунтовка

	   Сухой остаток
   Плотность
	: 44-47%
: 1,25-1,35 г/см3

	Разбавитель
	: чистая вода

	Расход
	: 8-9 м2/л. 

	Время высыхания 1 слоя
	: при температуре 20°C и относительной влажности воздуха (60±10)% на отлип  1ч.

	Температура нанесения
	: от 10°C до 30°C влажность не менее 60%

	Состав
	   : водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, диоксид
     титана, кальциты, тальк, добавки, вода

	   Полное высыхание
	   : 6-8 часов   

	   Упаковка
	: 3л/9л пластиковое ведро

	Cрок годности, условия   транспортировки  и хранения                           
	   : 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской   
   упаковке при     температуре    плюс (5 - 30) °С., 
   транспортировка по ГОСТ 9980.5-2009 и при        
температуре плюс (5 - 30) °С. 

	
	





ИНСТРУКЦИЯ

• Выдержать продукт в теплом помещении не менее 24 часов, перемешать грунт краску.
• Поверхность должна быть сухой, обеспыленной и загрунтованной X PRIMER.
• Нанесение грунтовки на основание производится валиком, кистью, АВД или  аппаратами системы HVLP, краскопультом с помощью воздушного компрессора.
• Рекомендованное сопло для аппаратов высокого давления FFLP 0,12-0,014 в зависимости от производительности аппарата и задачи мастера.
• При использовании сопла 0,12-0,014, рекомендованное давление до 90-110Bar.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
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