X PRIMER SPECIAL – грунтовка пигментированная  для интерьерных работ.

Высококачественная, наполненная, акриловая пигментированная грунтовка с отличной кроющей способностью. Обеспечивает прочную и равномерную поверхность. Также может использоваться в качестве финишного покрытия в подсобных помещениях. Особенно рекомендуется для поверхностей с критическим боковым освещением.

Позволяет выявить участки, требующие коррекции перед финишным нанесением краски, обоев, декоративных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно выравнивает впитывающую способность основания.

- Грунтовка с очень хорошей кроющей способностью.

- Обеспечивает матовую прочную поверхность.

- Снижает расход краски.

- Обеспечивает эффективное выравнивание основания по цвету.

- Отличное качество поверхности, готовое к нанесению разных финишных материалов.

- Возможность ручного и механизированного нанесения.

НАНЕСЕНИЕ

Основание:

- Должно соответствовать СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия».

- Быть сухим и чистым.

- Предварительно рекомендуется хорошо обеспылить основание и напитать X PRIMER.

Область применения:

- Для стен и потолков.

- Для минеральных оснований, обоев под покраску, гипсокартона, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также деревянных изделий в сухих помещениях.

- Рекомендуется для использования в помещениях с повышенными требованиями к эстетическим характеристикам финишных материалов.

Способы нанесения:

- Валик, кисть.

- Поршневыми, мембранными аппаратами высокого давления и воздушным методом HVLP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип | : акриловая грунтовка |
| --- | --- |
| Сухой остаток Плотность | : 44-47% : 1,25-1,35 г/см3 |
| Разбавитель | : чистая вода |
| Расход | : 8-9 м2/л. |
| Время высыхания 1 слоя | : при температуре 20°C и относительной влажности воздуха (60±10)% на отлип 1ч. |
| Температура нанесения | : от 10°C до 30°C влажность не менее 60% |
| Состав | : водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, диоксид титана, кальциты, тальк, добавки, вода |
| Полное высыхание | : 6-8 часов |
| Упаковка | : 3л/9л пластиковое ведро |
| Cрок годности, условия транспортировки и хранения | : 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С., транспортировка по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С. |

ИНСТРУКЦИЯ

- Выдержать продукт в теплом помещении не менее 24 часов, перемешать грунт краску.

- Поверхность должна быть сухой, обеспыленной и загрунтованной X PRIMER.

- Нанесение грунтовки на основание производится валиком, кистью, АВД или  аппаратами системы HVLP, краскопультом с помощью воздушного компрессора.

- Рекомендованное сопло для аппаратов высокого давления FFLP 0,12-0,014 в зависимости от производительности аппарата и задачи мастера.

- При использовании сопла 0,12-0,014, рекомендованное давление до 90-110Bar.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.