X PRIMER – грунтовка глубокого проникновения интерьерная.

Акриловая грунтовка с хорошими проникающими свойствами для пористых и впитывающих поверхностей. Обеспечивает эффективное закрепление мелящихся поверхностей, выравнивая впитываемость основания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно выравнивает впитывающую способность основания.

- Грунтовка с очень хорошей проникающей способностью.

- Снижает расход краски.

- Отличное качество поверхности, готовое к нанесению разных финишных материалов.

НАНЕСЕНИЕ

Основание:

- Должно соответствовать СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия».

- Быть сухим и чистым.

- Предварительно рекомендуется хорошо обеспылить основание.

Область применения:

- Для стен и потолков.

- Для минеральных оснований, обоев под покраску, гипсокартона, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также деревянных изделий в сухих помещениях.

Способы нанесения:

- Валик, кисть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | : акриловая грунтовка глубокого проникновения |
| --- | --- |
| Сухой остаток Плотность | : 12,6-13,6 г/см3 : 0,96-10,6 г/см3 |
| Разбавитель | : чистая вода |
| Расход | : 10 м2/л. |
| Время высыхания 1 слоя | : при температуре 20°C и относительной влажности воздуха (60±10)% на отлип 1ч. |
| Температура нанесения | : от 5°C до 30°C влажность не менее 60% |
| Состав | : сополимерная акрилатная водная дисперсия, пропиленгликоль, коалесцент, консервант |
| Полное высыхание | : не менее 4 часов |
| Упаковка | : 3л/10л пластиковое ведро |
| Cрок годности, условия транспортировки и хранения | : 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С., транспортировака по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С. |

ИНСТРУКЦИЯ

- Выдержать продукт в теплом помещении не менее 24 часов, перемешать грунтовку.

- Поверхность должна быть сухой, обеспыленной.

- Нанесение грунтовки на основание производится валиком, кистью. Допускается нанесение АВД,  аппаратами системы HVLP, краскопультом с помощью воздушного компрессора.

- Рекомендованное сопло для аппаратов высокого давления FFLP 0,08-0,012 в зависимости от производительности аппарата и задачи мастера.

- При использовании сопла 0,08-0,012, рекомендованное давление до 90Bar.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.