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X PRIMER – грунтовка глубокого проникновения интерьерная.


Акриловая грунтовка с хорошими проникающими свойствами для пористых и впитывающих поверхностей. Обеспечивает эффективное закрепление мелящихся поверхностей, выравнивая впитываемость основания. 
ПРЕИМУЩЕСТВА


• Эффективно выравнивает впитывающую способность основания.
• Грунтовка с очень хорошей проникающей способностью.
• Снижает расход краски.
• Отличное качество поверхности, готовое к нанесению разных финишных материалов.

НАНЕСЕНИЕ

Основание: 
 Должно соответствовать СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия».
 Быть сухим и чистым.
 Предварительно рекомендуется хорошо обеспылить основание. 
Область применения: 
• [bookmark: _Hlk155196845]Для стен и потолков.
• Для минеральных оснований, обоев под покраску, гипсокартона, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также деревянных изделий в сухих помещениях.
Способы нанесения: 
 Валик, кисть.
























ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	   Тип
	   : акриловая грунтовка глубокого проникновения

	   Сухой остаток
   Плотность
	: 12,6-13,6 г/см3
: 0,96-10,6 г/см3

	Разбавитель
	: чистая вода

	Расход
	: 10 м2/л. 

	Время высыхания 1 слоя
	: при температуре 20°C и относительной влажности воздуха (60±10)% на отлип  1ч.

	Температура нанесения
	: от 5°C до 30°C влажность не менее 60%

	Состав
	   : сополимерная акрилатная водная дисперсия,
     пропиленгликоль, коалесцент, консервант

	   Полное высыхание
	   : не менее 4 часов   

	   Упаковка
	: 3л/10л пластиковое ведро

	Cрок годности, условия   транспортировки  и хранения                           
	   : 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской   
   упаковке при     температуре    плюс (5 - 30) °С., 
   транспортировака по ГОСТ 9980.5-2009 и при        
температуре плюс (5 - 30) °С. 





ИНСТРУКЦИЯ

• Выдержать продукт в теплом помещении не менее 24 часов, перемешать грунтовку.
• Поверхность должна быть сухой, обеспыленной.
• Нанесение грунтовки на основание производится валиком, кистью. Допускается нанесение АВД,  аппаратами системы HVLP, краскопультом с помощью воздушного компрессора.
• Рекомендованное сопло для аппаратов высокого давления FFLP 0,08-0,012 в зависимости от производительности аппарата и задачи мастера.
• При использовании сопла 0,08-0,012, рекомендованное давление до 90Bar.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
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