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XF PRIMER – адгезионная грунтовка 
 
Грунтовка для интерьерных работ, с высокой адгезионной способностью, обеспечивающая оптимальное прилипание к сложным основаниям. Рекомендуется для внутренних работ по твёрдым и гладким поверхностям (керамическая плитка, стекло, ламинат, пластмасса).


ПРЕИМУЩЕСТВА


• Грунтовка с очень хорошей адгезией.
• Отличное качество поверхности, готовое к нанесению разных финишных материалов.
• Возможность ручного и механизированного нанесения.

НАНЕСЕНИЕ

Основание: 
 Должно соответствовать СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия».
 Быть сухим и чистым.
 Предварительно рекомендуется хорошо обеспылить основание.
[bookmark: _Hlk155196845]Область применения: .
• Для молдингов, дверей, плинтусов, лепнины, декоративных элементов и прочих сложных невпитывающих оснований.
Способы нанесения: 
 Валик, кисть.
 Допускается нанесение поршневыми, мембранными аппаратами высокого давления и воздушным методом HVLP.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	   Тип
	   : акриловая грунтовка

	   Сухой остаток
   Плотность
	: 39-41%
: 1,12-1,22 г/см3

	Разбавитель
	: чистая вода

	Расход
	: 10 м2/л. 

	Время высыхания 1 слоя
	: при температуре 20°C и относительной влажности воздуха (60±10)% на отлип  1ч.

	Температура нанесения
	: от 10°C до 30°C влажность не менее 60%

	Состав
	   : сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид
     титана, модифицированный фосфат цинка, карбонат кальция
     кристаллический, тальк, добавки, вода

	   Полное высыхание
	   : не менее 6-8 часов   

	   Упаковка
	: 1л/3л/ пластиковое ведро

	Cрок годности, условия   транспортировки  и хранения                           
	   : 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской   
   упаковке при     температуре    плюс (5 - 30) °С., 
   транспортировка по ГОСТ 9980.5-2009 и при        
температуре плюс (5 - 30) °С. 




ИНСТРУКЦИЯ

• Выдержать продукт в теплом помещении не менее 24 часов, перемешать грунтовку.
• Поверхность должна быть сухой, обеспыленной.
• Нанесение грунтовки на основание производится валиком, кистью. Допускается нанесение АВД,  аппаратами системы HVLP, краскопультом с помощью воздушного компрессора.
• Рекомендованное сопло для аппаратов высокого давления FFLP 0,10-0,014 в зависимости от производительности аппарата и задачи мастера.
• При использовании сопла 0,10-0,014, рекомендованное давление до 80-130Bar.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
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